Первый выбор для новых рецептур

Пигмент для Печатных красок

| Описание продукта |
| --- |
| Красный высоко прозрачный пигмент с желтоватым оттенком для жидких печатных красок |  |

| Информация о продукте |  |
| --- | --- |
| Химический класс Колор-индекс К.И. № | Моноазо Пигмент Красный 53:1 15585:1 |  | CAS № EINECS/ELINCS № Внешний вид | 5160-02-1 225-935-3 Красный порошок |

| Область применения |
| --- |
| Краски для офсетной печати |  | -- | Краски для виниловой печати | ● |
| Печатные краски для шелкографии |  | -- | Печатные краски на водной основе | -- |
| Краска для декоративной печати на жести |  | -- | Краски на основе полиамида | ● |

●Рекомендованное использование / ○Потенциально возможное использование /--Не рекомендованное использование

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Термостабильность | Устойчивость к стирке |  |  | Полный тон | Разбел |
| 180оС | - |  | Атмосферостойкость | - | - |
|  |  |  | Светостойкость | 5-6 | 2-3 |

| Физические характеристики |  |
| --- | --- |
| Маслоёмкость ( г\100г) | 50 ± 10% |  | Устойчивость в Ксилоле | 3 |
| Плотность (г\см3) | 1,29 ± 0,1 |  | Устойчивость в метилэтилкетоне | 3-4 |
| Насыпная плотность( г/мл) | 0,43 ± 0,1 |  | Устойчивость в этилацетате | 3-4 |
| рН | 5 – 8 |  | Устойчивость в целлозольве | 1 |
| Летучие соединения | 1,5% макс. |  | Устойчивость в скипидаре | 4 |
| Устойчивость к кислотам | 4-5 |  | Удельная поверхность (м2/г) | 60,1 |
| Устойчивость к щелочам | 4-5 |  | Средний размер первичной частицы (нм) | - |

- Светостойкость: Стойкость к свету оцениваются по синей шкале от 1 до 8, где 1 = «очень низкая», а 8 = «очень высокая ». - Атмосферостойкость: Стойкость к погодным условиям оценивается по шкале от 1 до 5Серого цвета, где 1= «Слабая», а 5 = «Высокая ». - Термостабильность: Термостабильность обозначает максимальную температуру в оС, при которой пигменты выдерживаются в печи в течение 10 мин. в полном тоне и разбеле без серьёзного изменения оттенка. - Устойчивость к стирке: Устойчивость к стирке оценивается от 1 до 5 по Шкале Серого цвета, где 1= «Слабая», а 5 = «Высокая» - Маслоёмкость: Маслоёмкость определяется на базе стандарта EN ISO 787-5 и даётся в г льняного масла на 100 г пигмента. - Устойчивость в растворителях: устойчивость в растворителях тестируется при использовании порошковых марок и визуально оценивается по шкале Серого от 1 до 5, где 1= «Сильная миграция», а 5 = «Отсутствие миграции». Вышеуказанная информация предоставлена в качестве руководства и, насколько нам известно, является точной и надёжной. Тем не менее, т.к. условия использования лежат вне нашего контроля, мы не даём никаких гарантий . Методы тестирования для сбора данных могут быть предоставлены по запросу.