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Первый выбор для новых рецептур
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Пигмент для Печатных красок
	Описание продукта

	Красный высоко прозрачный пигмент с желтоватым оттенком для жидких печатных красок



	Информация о продукте

	Химический класс
Колор-индекс
К.И. №
	Моноазо 
Пигмент Красный 53:1
15585:1
	CAS №
EINECS/ELINCS №
Внешний вид
	5160-02-1
225-935-3
Красный порошок



	Область применения

	Краски для офсетной печати
	--
	Краски для виниловой печати
	●

	Печатные краски для шелкографии
	--
	Печатные краски на водной основе
	--

	Краска для декоративной печати на жести
	--
	Краски на основе полиамида
	●


●Рекомендованное использование / ○Потенциально возможное использование /--Не рекомендованное использование
	Технические характеристики

	Термостабильность
	Устойчивость к стирке
	
	Полный тон
	Разбел

	180оС
	-
	Атмосферостойкость
	-
	-

	
	
	Светостойкость
	5-6
	2-3



	Физические характеристики

	Маслоёмкость  ( г\100г)
	50 ± 10%
	Устойчивость  в Ксилоле
	3

	Плотность (г\см3)
	1,29 ± 0,1
	Устойчивость  в метилэтилкетоне
	3-4

	Насыпная плотность( г/мл)
	0,43 ± 0,1
	Устойчивость в этилацетате
	3-4

	рН
	5 – 8 
	Устойчивость  в целлозольве
	1

	Летучие соединения
	1,5% макс.
	Устойчивость  в скипидаре
	4

	Устойчивость к кислотам
	4-5
	Удельная поверхность (м2/г)
	60,1

	Устойчивость к щелочам
	4-5
	Средний размер первичной частицы (нм)
	-




	1. Светостойкость: Стойкость к свету оцениваются по синей  шкале от 1 до 8, где 1 = «очень низкая», а 8 = «очень высокая ».
1. Атмосферостойкость: Стойкость к погодным условиям оценивается по шкале от 1 до 5Серого цвета, где 1= «Слабая», а 5 = «Высокая ».
1. Термостабильность: Термостабильность обозначает максимальную температуру в оС, при которой пигменты выдерживаются в печи в течение 10 мин. в полном тоне и разбеле без серьёзного изменения оттенка.
1. Устойчивость к стирке: Устойчивость к стирке оценивается от 1 до 5 по Шкале Серого цвета, где 1= «Слабая», а 5 = «Высокая»
1. Маслоёмкость: Маслоёмкость определяется на базе стандарта EN ISO 787-5 и даётся в г льняного масла на 100 г пигмента.
1. Устойчивость в растворителях: устойчивость в растворителях тестируется при использовании порошковых марок и визуально оценивается  по шкале Серого от 1 до 5, где 1= «Сильная миграция», а 5 = «Отсутствие миграции».
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Вышеуказанная информация предоставлена в качестве руководства и, насколько нам известно, является точной и надёжной. Тем не менее, т.к. условия использования лежат вне нашего контроля, мы не даём никаких гарантий . Методы тестирования для сбора данных могут быть предоставлены по запросу. 
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