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	C.I.: PR 48:2, Химический класс: Моноазо Са-лак




	Стойкость
	ПЭ
	ПВХ
	
	Физические и химические свойства
	Значение

	Цветовой тон (о)
	0,13
	0,68
	
	Насыпная плотность (г/см3)
	0,26 ± 0,1

	Насыщенность цвета
	50,21
	51,78
	
	Плотность (г/см3)
	1,60 ± 0,1

	Светостойкость разбела
	5-6
	-
	
	Устойчивость к щелочам
	4

	Светостойкость полного тона
	7
	-
	
	Устойчивость к кислотам
	4

	Атмосферостойкость разбела
	-
	-
	
	Удельная поверхность (м2/г)
	53,4

	Атмосферостойкость полного тона
	-
	-
	
	Деформация – подходит для мало деформирующихся областей применения

	Термостойкость (оС)
	240
	-
	
	

	Устойчивость к миграции
	5
	4-5
	
	




	Области применения
	
	Отражение (%)
	Кривая отражения
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Длина волны (нм)

	ПЭНП
	●
	
	ПУ
	-
	
	
	

	ПЭВП
	●
	
	ЭВА
	●
	
	
	

	ПП
	●
	
	ПЭТ
	-
	
	
	

	ПВХ-П
	●
	
	ПА
	-
	
	
	

	НПВХ
	●
	
	ПОМ
	-
	
	
	

	Резина
	●
	
	ПБТ
	-
	
	
	

	ПС
	○
	
	ПЭТ волокно
	-
	
	
	

	ПК
	-
	
	ПА волокно
	-
	
	
	

	АБС
	-
	
	ПП волокно
	●
	
	
	


	




· [bookmark: _GoBack]Красный пигмент с желтоватым оттенком
· Прекрасная интенсивность цвета
· Прекрасная диспергируемость
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        0,2% пигмента                       0,2% пигмента, 1 % TiO2
               Полный тон                                    Разбел


● Рекомендованное  ○ Потенциальное  - Не рекомендованное
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Информация, содержащаяся в данном документе, основана на надёжных данных, собранных в наших лабораториях; тем не менее, мы рекомендуем пользователю проверить соответствие пигментов собственным областям конечного использования 
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