C.I.: PR 48:2, Химический класс: Моноазо Са-лак

| Стойкость | ПЭ | ПВХ |  | Физические и химические свойства | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветовой тон (о) | 0,13 | 0,68 |  | Насыпная плотность (г/см3) | 0,26 ± 0,1 |
| Насыщенность цвета | 50,21 | 51,78 |  | Плотность (г/см3) | 1,60 ± 0,1 |
| Светостойкость разбела | 5-6 | - |  | Устойчивость к щелочам | 4 |
| Светостойкость полного тона | 7 | - |  | Устойчивость к кислотам | 4 |
| Атмосферостойкость разбела | - | - |  | Удельная поверхность (м2/г) | 53,4 |
| Атмосферостойкость полного тона | - | - |  | Деформация – подходит для мало деформирующихся областей применения |  |
| Термостойкость (оС) | 240 | - |  |  |  |
| Устойчивость к миграции | 5 | 4-5 |  |  |  |

| Области применения |  |  |  |  |  | Отражение (%) | Кривая отражения Длина волны (нм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭНП | ● |  | ПУ | - |  |  |  |
| ПЭВП | ● |  | ЭВА | ● |  |  |  |
| ПП | ● |  | ПЭТ | - |  |  |  |
| ПВХ-П | ● |  | ПА | - |  |  |  |
| НПВХ | ● |  | ПОМ | - |  |  |  |
| Резина | ● |  | ПБТ | - |  |  |  |
| ПС | ○ |  | ПЭТ волокно | - |  |  |  |
| ПК | - |  | ПА волокно | - |  |  |  |
| АБС | - |  | ПП волокно | ● |  |  |  |

| - Красный пигмент с желтоватым оттенком - Прекрасная интенсивность цвета - Прекрасная диспергируемость | 0,2% пигмента 0,2% пигмента, 1 % TiO2 Полный тон Разбел |
| --- | --- |

● Рекомендованное  ○ Потенциальное  - Не рекомендованное