Первый выбор для новых рецептур

Sudaperm™ Red 2975С

Пигмент для ЛКМ

| Описание продукта |
| --- |
| Высокопрозрачный красный пигмент с синеватым оттенком, подходит для эффектных покрытий. |  |

| Информация о продукте |  |
| --- | --- |
| Химический класс Колор-индекс. К.И. № | Антрахиноновый Пигмент Красный 177 65300 |  | CAS № EINECS/ELINCS № Внешний вид | 4051-63-2 223-754-4 Красный порошок |

| Область применения |
| --- |
| Декоративные краски |  | -- | Универсальные пигментные пасты | -- |
| Индустриальные краски |  | ● | Краски на водной основе | -- |
| Автомобильные конвейерные ОЕМ |  | ● | Порошковые покрытия | -- |
| Авторемонтные покрытия |  | ● |  |  |

●Рекомендованное использование / ○Потенциально возможное использование /--Не рекомендованное использование

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Термостабильность | Устойчивость к перелакированию |  |  | Полный тон | Разбел |
| 200оС | 5 |  | Атмосферостойкость | 5 | 4 |
|  |  |  | Светостойкость | 7-8 | 7 |

| Физические характеристики |  |
| --- | --- |
| Маслоёмкость (г\100г) | 45 ± 10% |  | Устойчивость к ксилолу | 4-5 |
| Плотность (г\см3) | 1,40 ± 0,1 |  | Устойчивость к метилэтилкетону | 4 |
| Насыпная плотность г/мл | 0,40 ± 0,1 |  | Устойчивостье к этилацетату | 4 |
| рН | 7-9 |  | Устойчивость к целлозольву | 3-4 |
| Летучие соединения | 1,5 % макс. |  | Устойчивость к скипидару | 5 |
| Устойчивость к кислотам | 3 |  | Удельная поверхность (м2/г) | - |
| Устойчивость к щелочам | 4 |  | Средний размер первичной частицы (нм) | - |

- Светостойкость: Стойкость к свету оцениваются по синей  шкале от 1 до 8, где 1 = «очень низкая», а 8 = «очень высокая ».

- Атмосферостойкость: Стойкость к погодным условиям оценивается по шкале от 1 до 5Серого цвета, где 1= «Слабая», а 5 = «Высокая ».

- Термостабильность: Термостабильность обозначает максимальную температуру в оС, при которой пигменты выдерживаются в печи в течение 10 мин. в полном тоне и разбеле без серьёзного изменения оттенка.

- Маслоёмкость: Маслоёмкость определяется на базе стандарта EN ISO 787-5 и даётся в г льняного масла на 100 г пигмента.

- Устойчивость в растворителях: устойчивость в растворителях тестируется при использовании порошковых марок и визуально оценивается  по шкале Серого от 1 до 5, где 1= «Сильная миграция», а 5 = «Отсутствие миграции».

Вышеуказанная информация предоставлена в качестве руководства и, насколько нам известно, является точной и надёжной. Тем не менее, т.к. условия использования лежат вне нашего контроля, мы не даём никаких гарантий . Методы тестирования для сбора данных могут быть предоставлены по запросу.