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Первый выбор для новых рецептур
Sudaperm™ Red 2975С
Пигмент для ЛКМ
	Описание продукта

	Высокопрозрачный красный пигмент с синеватым оттенком, подходит для эффектных покрытий. 



	Информация о продукте

	Химический класс
Колор-индекс.
К.И. №
	Антрахиноновый 
Пигмент Красный 177
65300
	CAS №
EINECS/ELINCS №
Внешний вид
	4051-63-2
223-754-4
Красный порошок 



	Область применения

	Декоративные краски
	--
	Универсальные пигментные пасты 
	--

	Индустриальные краски
	●
	Краски на водной основе
	--

	Автомобильные конвейерные ОЕМ
	●
	Порошковые покрытия
	--

	Авторемонтные покрытия
	●
	
	


●Рекомендованное использование / ○Потенциально возможное использование /--Не рекомендованное использование
	Технические характеристики

	Термостабильность
	Устойчивость к перелакированию
	
	Полный тон
	Разбел

	200оС
	5
	Атмосферостойкость
	5
	4

	
	
	Светостойкость
	7-8
	7



	Физические характеристики

	Маслоёмкость (г\100г)
	45 ± 10%
	Устойчивость  к ксилолу
	4-5

	Плотность (г\см3)
	1,40 ± 0,1
	Устойчивость  к метилэтилкетону
	4

	Насыпная плотность г/мл
	0,40 ± 0,1
	Устойчивостье к этилацетату
	4

	рН
	7-9
	Устойчивость к целлозольву
	3-4

	Летучие соединения
	1,5 % макс.
	Устойчивость  к скипидару
	5

	Устойчивость к кислотам
	3
	Удельная поверхность (м2/г)
	-

	Устойчивость к щелочам
	4
	Средний размер первичной частицы (нм)
	-


1. Светостойкость: Стойкость к свету оцениваются по синей  шкале от 1 до 8, где 1 = «очень низкая», а 8 = «очень высокая ».
1. Атмосферостойкость: Стойкость к погодным условиям оценивается по шкале от 1 до 5Серого цвета, где 1= «Слабая», а 5 = «Высокая ».
1. Термостабильность: Термостабильность обозначает максимальную температуру в оС, при которой пигменты выдерживаются в печи в течение 10 мин. в полном тоне и разбеле без серьёзного изменения оттенка.
1. Маслоёмкость: Маслоёмкость определяется на базе стандарта EN ISO 787-5 и даётся в г льняного масла на 100 г пигмента.
1. Устойчивость в растворителях: устойчивость в растворителях тестируется при использовании порошковых марок и визуально оценивается  по шкале Серого от 1 до 5, где 1= «Сильная миграция», а 5 = «Отсутствие миграции».
[bookmark: _GoBack]


Вышеуказанная информация предоставлена в качестве руководства и, насколько нам известно, является точной и надёжной. Тем не менее, т.к. условия использования лежат вне нашего контроля, мы не даём никаких гарантий . Методы тестирования для сбора данных могут быть предоставлены по запросу. 
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