VSA 100

КРАХМАЛ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ОПИСАНИЕ

Представляет крахмал карбоксиметилированный технический в виде чешуек(хлопьев) или мелких гранул белого либо слегка желтоватого цвета. Крахмал специально разработан для применения в качестве эффективного клеящего ингредиента [основы] для производства любых типов обойных клеёв, а также адгезивных материалов, используемых для постеров, картонной и бумажной упаковки (многослойных коробов, бумажных пакетов, крафт-мешков). Может применяться как единственный клеящий агент, так и в смеси с другими клеящими агентами и добавками. Подходит для изготовления материалов ручного и механизированного приготовления клеевой эмульсии. Обладает хорошей разгрузкой и сыпучестью при промышленной фасовке без пылеобразования.

СВОЙСТВА

Превосходная растворимость в воде происходит простым диспергированием при малом перемешивании. Гарантирует физическую стабильность клея после приготовления в течение 10 суток. Обеспечивает стабильный выход готового клея необходимой вязкости. Приготовление крахмальной эмульсии с отсутствием комков, сгустков, нерастворимого осадка. Сохраняет высокие клеящие свойства в течение длительного времени. Хорошая укрывистость и высокая адгезия(клеящая способность) приготовленного крахмального клея.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- глубокое проникновение в любые минеральные поверхности(основания)

- быстрое набухание в холодной воде, с образованием густого геля

- высокая седиментационная устойчивость клеевой эмульсии

- легко наносится на поверхность кистью или валиком

- для склеивания продольного и поперечного шва

- нейтральный запах и цвет

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗИРОВКИ		ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рекомендуемая дозировка химической добавки

Типичная рабочая дозировка VSA® 100 может составлять до 99 % по масс. при применении в крахмальных клеях для обоев. Точная дозировка подбирается опытным путем для каждого типа продукта с учетом технологических и потребительских свойств и характеристик.

| Вид показателя | Нормативные показатели |
| --- | --- |
| Внешний вид | Белые хлопья |
| Содержание влаги | ≤ 8 % |
| Размер фракции | 3-5 мм |
| Насыпная плотность | 270-320 кг/м³ |
| рН 10 % раствора | 9,0-12,0 |
| Вязкость 3 % раствора | 10000 мПа*с |
| Устойчивость раствора | 10 суток, не менее |

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ и ТРАНСПОРТИРОВКА

Упаковывается в бумажные мешки с полипропиленовым вкладышем по 20 либо 25 кг. Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Выдерживает многократное замораживание и размораживание. Срок хранения – 4 года от даты производства. Условия хранения – при температуре от 0 °С до +30 °С в сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Необходимую консультацию можно получить у наших специалистов отдела технического сопровождения продукции и экспертизы.

ЧУЛЬБА Павел Сергеевич						Моб./WhatsApp: 8 (926) 589-26-47

Менеджер по развитию	    				              	Email: chulba.p@afaya.ru